附件1

2021年山西省高校学生公寓用品（纺织品类）参考指标

- 范围

本标准规定了学生公寓床上用品的分类、技术要求、检验方法、判定规则及标志、包装、贮存、运输。

本标准适用于指导各类供山西省辖区内大中专院校学生公寓床上用品的团体开展标准化活动。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 251  纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 2910（所有部分） 纺织品 定量化学分析

GB/T 2912.1  纺织品  甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3920  纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 3921-2008  纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度

GB/T 3922  纺织品  色牢度试验  耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1  纺织品  织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 5296.4  消费品使用说明  第4部分：纺织品和服装

GB/T 5713  纺织品  色牢度试验  耐水色牢度

GB/T 6529  纺织品  调湿和试验用标准大气

GB/T 7573  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 7742.1  纺织品织物胀破性能  第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8628  纺织品  测定尺寸变化的试验中织物试样的准备、标记及测量

GB/T 8629-2017  纺织品  试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630  纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 17592  纺织品  禁用偶氮染料的测定

GB 18383-2007  絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22796-2009  被、被套

GB/T 23344  纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 29862  纺织品  纤维含量的标识

FZ/T 01057 （所有部分）纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 62014-2015  蚊帐

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 网纱

由纱线组成的面纱、筋纱按一定规定均匀交叉分布而形成的用于包裹絮用纤维的网状物。

- 筋纱

二根及二根以上纱线并在一起并贯穿始终的纱。

- 面纱

单根纱线等距离排列成竖向、左右斜向的三层纱。

- 并纱

因研磨或排纱不匀而引起的三根纱线并在一起，且不贯穿始终的纱。

- 网目

网纱的纱线间相互交织而形成的开孔。

- 研磨率

在一定面积中，梳棉胎的网纱与表层棉纤维经反复压磨后网纱与表层棉纤维相互纠结呈颗粒状的面积与总面积的百分率。

- 分类

产品分为以下两种类型：

- 直接接触皮肤产品：床单、被套、枕巾、毛巾被。

- 非直接接触皮肤产品：被、褥、垫、枕芯、枕套、毛毯、蚊帐。

- 通用技术要求

  - 基本技术要求见表1。

- 基本技术要求

| 序号 |  | 考核项目 |  |  |  |  | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 直接接触皮肤类 | 非直接接触皮肤类 |
| 1 |  | 使用说明 |  |  |  |  | GB/T 5296.4 |  |
| 2 |  | 甲醛含量/mg/kg ≤ |  |  |  |  | 75 | 300 |
| 3 |  | pH值 |  |  |  |  | 4.0～8.5 | 4.0～9.0 |
| 4 |  | 色牢度/级 ≥ |  | 耐水（变色、沾色） |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 耐酸汗渍（变色、沾色） |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 耐碱汗渍（变色、沾色） |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 耐摩擦 | 干摩 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 湿摩 |  | 2-3 |  |
|  |  |  |  | 耐皂洗（变色、沾色） |  |  | 3 |  |
| 5 | - 可分解致癌芳香胺染料/ (mg/kg) |  |  |  |  | 禁用 |  |  |
| 6 | 异味 |  |  |  |  | 无 |  |  |
| 7 | - 纤维含量/% |  | - 被套、床单、枕套 |  |  | 棉100，允差按GB/T29862执行 |  |  |
|  |  |  | 被、褥面（里）料、填充物 |  |  | 棉100，允差按GB/T29862执行 |  |  |
|  |  |  | 枕巾、毛巾被 |  |  | 棉≥50，允差按GB/T29862执行 |  |  |
|  |  |  | 其它产品 |  |  | 按GB/T29862执行(毛毯纤维含量指面纱) |  |  |

  - 梳棉胎技术要求

    - 梳棉胎色泽形态见表2。

- 梳棉胎色泽形态

| 级别 | 色泽 | 形态 |
| --- | --- | --- |
| 特级 | 色洁白或乳白稍有淡黄染，无漂白棉。 | 纤维很蓬松，分布均匀，手感柔软，回弹性很好。 |
| 一级 | 色洁白或乳白略有淡黄染，无漂白棉。 | 纤维蓬松均匀，手感柔软，弹性好。 |
| 二级 | 色乳白，略有黄染。无漂白棉。 | 纤维松散均匀，手感柔软，弹性较好。 |
| 三级 | 色灰白或灰黄，无漂白棉。 | 纤维基本松散均匀，手感弹性一般。 |

    - 梳棉胎工艺质量及内在质量见表3。

- 梳棉胎工艺质量及内在质量

| 项 目 |  |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺质量 | 网纱 | 面纱 | 每面各三层，分竖纱一层、左斜纱、右斜纱各一层；每10cm长度范围内竖纱、左斜纱、右斜纱各不少于13根。 |
|  |  | 筋纱 | 每面幅宽每米竖筋等距离分配不少于6道,左斜筋、右斜筋各不少于10道，成菱形，竖筋、左斜筋、右斜筋每道用纱不少于2根。 |
|  |  | 并纱 | 每面三根及以上的纱不超过6处（个）。 |
|  |  | 网目（个/100cm2）≥ | 340 |
| 工艺 质量 | 研磨率（%）≥ |  | 80 |
|  | 铺棉 |  | 铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无块状 |
|  | 包边 |  | 包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边 |
| 内在 质量 | 含杂率(%) ≤ |  | 1.4 |
|  | 短纤维率(%) ≤ |  | 25 |
| - 如网纱为纱套等非传统网纱，或无筋纱或筋纱不满足的情况下用网目考核网纱。 - 针刺梳棉胎不考核网纱及研磨率。 |  |  |  |

- 分类技术要求

各产品分外观质量和内在质量。

  - 被套、床单、枕套

    - 外观质量

    - 规格尺寸偏差率≥-2.5%。

    - 被套、床单应采用整幅面料裁剪，无拼接，表面无破损、污渍等疵点，色差、色花≥4级，被套的面、里经纬纱向一致。

    - 缝制针迹均匀流畅、牢固，无跳针、浮针、漏针、脱线。卷边平服齐直，宽窄一致，不露毛边。被套、枕套缝份宽度≥8mm，床单卷边宽度≥8mm（织造布边除外）。边口处打回针，不允许有散角，平缝≥10针/3cm。

    - 被套开口长度≥70cm，枕套开口重叠宽度≥10cm。开口处也可用拉链或其它方式，且缝制牢固、平服。

    - 内在质量

内在质量要求见表4。

- 内在质量要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 断裂强力 /N ≥ | 220 |
| 水洗尺寸变化率/% | ± 5.0 |
| 水洗后尺寸/mm ≥ | 长：2050，宽：1000 |
| - 色织床单考核水洗后尺寸。 |  |

  - 枕巾、毛巾被

    - 外观质量

    - 规格尺寸偏差率：≥-3.5% 。

    - 绒圈均匀丰满，无污渍、破洞等明显疵点，色差、色花≥4级。

    - 缝纫针迹均匀流畅、牢固,无跳针、脱线、散角，卷边宽度均匀，平缝≥8针/3cm，包缝≥9针/3cm。

    - 内在质量

内在质量要求见表5。

- 内在质量要求

| 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 条重偏差率/% ≥ | -4.5 |  |
| 断裂强力/N ≥ | 180 |  |

  - 棉被

    - 外观质量

    - 规格尺寸偏差率：±2.5%。

    - 被面（里）表面无破损、污渍等明显疵点，色差、色花≥4级。

    - 缝纫平服齐直，宽窄一致，不露毛，接针应套正，不允许有双轨线,起止及边口处必须打回针，无跳针、浮针、漏针、脱线等现象。平缝≥10针/3cm。

    - 绗缝轨迹顺直，绗距均匀，不少于5行，表面浮线长度≤1.0cm、浮点距≤10cm。

    - 梳棉胎要求符合5.2规定。

    - 内在质量

内在质量要求见表6。

- 内在质量要求

| 项目 |  |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面（里）料断裂强力/N ≥ |  |  | 220 |
| - 被胎 - 要求 | - 原料 - 要求 | - 禁用原料要求 | 符合GB 18383-2007要求 |
|  |  | - 限用原料要求 |  |
|  |  | - 危害性杂物要求 |  |
|  | - 质量偏差率/% ≥ |  | -5.0 |
|  | - 压缩率/% ≥ |  | 30 |
|  | - 回复率/% ≥ |  | 60 |
|  | - 色泽形态/级 ≥ |  | 一 |

  - 棉褥、垫

    - 外观质量

    - 规格尺寸偏差率：±3.5%。

    - 面料表面应无破损、污渍等明显疵点，色差、色花≥4级。

    - 缝纫平服齐直，宽窄一致，不露毛，接针应套正，不允许有双轨线,起止及边口处必须打回针，无跳针、浮针、漏针、脱线等现象。平缝≥10针/3cm。

    - 棉褥绗缝轨迹顺直，绗距均匀，不少于3行，表面浮线长度≤1.0cm、浮点距≤10cm。

    - 棉褥梳棉胎符合5.2规定。

    - 硬质垫可不绗缝或加钉，不允许掺入散纤维。

    - 羊毛毡垫表面平整，厚薄均匀，手感柔软、无毛刺感，包覆完整。

    - 棕垫芯料表面应平整，硬鼓包高度≤10mm、凹坑深度≤10mm；应无杂物，棕梗或未分解开的棕绳直径＜6mm、长度＜60 mm；芯料表面的胶粘剂凝结后形成的结皮面积≤50mm×50mm。

    - 内在质量

内在质量要求见表7。

- 内在质量要求

| 项目 |  | 技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 棉褥 | 硬质垫 羊毛毡垫 | 棕垫 |  | 棕丝黄麻垫 |
| 面料断裂强力/N ≥ |  | 220 |  |  |  |  |
| 填充物 - 填充物 | 质量偏差率/% ≥ | -5.0 |  |  |  |  |
|  | - 原料 - 要求 | 禁用原料要求、限用原料要求、危害性杂物要求 符合GB18383-2007要求 |  | 以天然棕纤维（山棕、椰棕、油棕、其他棕纤维或混合棕纤维）为主体材料。 | 以天然棕纤维、黄麻、低熔点纤维等为主体材料，经高温灭菌、梳理、粘合定型，为板状材质，具有一定的压缩性和支撑性。 |  |
|  | - 卫生要求 | 符合GB18383-2007 4.2.3 、4.2.4要求 |  | 不应检出蚤、蜱、臭虫等虫类及虫卵，不应检出蟑螂卵夹，不应有虫蛀现象。 不应使用各种废旧材料，不应夹杂塑料编织材料、秸秆、刨花、纸屑、泥砂或金属等杂物。 芯料无腐朽、霉变或霉烂现象。 |  |  |
|  | - 色泽形态/级 ≥ | 三 | — | — |  |  |

  - 枕芯

    - 外观质量

    - 规格尺寸偏差率：±3.5%。

    - 面料应无破损、污渍等明显疵点，色差、色花≥4级。填充物不得露出。

    - 化纤枕芯均匀充实，手感柔软、无团状物。

    - 缝制线路顺直，轨迹流畅，缝份均匀，边口处打回针，平缝≥10针/3cm。

    - 内在质量

内在质量要求见表8。

- 内在质量要求

| 项目 |  |  | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 化纤枕芯 | 荞麦皮枕芯 |
| 面料断裂强力/N ≥ |  |  | 220 |  |
| 填充物 | 原料 - 要求 |  | 禁用原料要求、限用原料要求、危害性杂物要求符合GB 18383-2007 要求 | 不得检出金属物或尖锐物等有害物质，如针、铁丝、木棍、秸杆等；不得检出昆虫、鸟类、啮齿动物等的排泄物或其他不卫生的物质；肉眼观察不得检出蚤、蜱、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物、蟑螂卵夹、其它虫卵及虫体。 |
|  | 异味 |  | 符合GB 18401要求 | 不得有霉味、高沸程石油味、鱼腥味、芳香烃气味、六六粉味、酸腐味。 |
|  | - 质量偏差率/% ≥ |  | -5.0 |  |
|  | - 内在 - 质量 | - 含杂率/% ≤ | - — | 5.0 |
|  |  | - 含水率/% ≤ | - — | 14 |
|  |  | - 含壳率/% ≥ | - — | 50 |

  - 毛毯

    - 外观质量

    - 规格尺寸偏差率：≥-2.5%。

    - 无印花不良、局部露底、剪割不良、条痕、边角不良、斑疵等明显疵点，色差、色花≥4级，长、宽极差不大于4cm。

    - 缝制线路顺直，轨迹流畅，缝份均匀，边口处打回针，平缝≥10针/3cm，包缝≥9针/3cm。

    - 内在质量

内在质量要求见表9。

- 内在质量要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| - 条重偏差率/% ≥ | - 8.0 |
| - 填充物原料要求、卫生要求 | 符合GB18383-2007要求 (仅考核有填充物的毛毯) |

  - 蚊帐

    - 外观质量

    - 规格尺寸：长、宽偏差率-3.0%～＋3.0%，高度不允许有负偏差。

    - 缝纫线与面料色泽相近，针迹平整，针距密度（平缝、包缝）不少于12针/5cm（其中帐底折边处和搭门处不少于10针/5cm）。接缝处不少于4层或采用垫布缝合。

    - 帐顶钉带应牢固、均匀分布。

    - 同一顶、同一批色差≥3-4级，不允许有破损、污渍。

    - 蚊帐顶角应缝制牢固，采用搭门的搭门长度≥30cm。

    - 采用拉链开合的,应采用上下双拉头，拉链的缝制应牢固，拉链开合应轻滑顺畅。

    - 帐顶须采用整幅布料，不得拼接，其他部位允许拼接1处（特殊工艺除外）。

    - 内在质量。

内在质量要求见表10。

- 内在质量要求

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 网眼密度/(孔/5cm) ≥ | 直向 | 16 |
|  | 横向 | 26 |
| - 面料胀破强力/kPa ≥ |  | 170 |
| - 接缝胀破强力/kPa ≥ |  | 150 |

- 检验方法

  - 检验条件及工具

试验应在温度（20±2）℃、相对湿度（65±4）%的标准大气中进行。

钢直尺、钢卷尺、电子秤精度1g、天平精度0.01g。

  - 外观质量检验

外观检验在水平检验台上进行，采用北光或日光灯照明，表面照度不低于600lx，且照度均匀，检验人员眼部距成品表面约50cm左右。

    - 规格尺寸偏差率测定

将产品平摊在检验台上，用手轻轻理平，使产品呈自然伸缩状态，用钢直尺在整个产品长、宽方向（套类产品的长、宽指内尺寸）的1/4处和3/4处测量，精确到1mm，按式⑴进行计算，计算结果按GB/ T 8170修约至一位小数。

P=L1−L0L0×100	(1)

式中：

P ——规格尺寸偏差率，%；

L1 ——规格尺寸实测值，单位为毫米（mm）；

L0 ——规格尺寸明示值，单位为毫米（mm）。

按式(1)计算规格尺寸偏差率，以平均值作为测量结果，修约至一位小数

    - 蚊帐各部位尺寸的测量按表11规定进行。

- 各部位尺寸测量说明

| 部位 | 测量部位说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 帐顶长 | 量取帐顶前后边沿处的长度 | 平铺测量 |
| 帐顶宽 | 量取帐顶左右边沿处的宽度 | 平铺测量 |
| 帐高 | 量取帐的四角处从帐顶至帐底的高度 | 悬挂或平铺测量 |
| 搭门 | 量取帐顶的缝合处搭门重叠部分的长度 | 平铺测量 |

按式(1)计算各部位尺寸偏差率，以平均值作为测量结果，修约至一位小数。

    - 色花、色差

- 按GB/T 250进行评定。

  - 棉胎色泽形态检验

应在模拟昼光或正常北向自然光线下进行，在棉胎各部位和四周用手感目测检验。

  - 梳棉胎工艺质量检验

    - 网纱

    - 面纱

将梳棉胎铺平，在距梳棉胎边缘20cm的范围内，每面随机取3处不同位置，每处10 cm长度范围内竖向、左斜向、右斜向，用分度值为1mm的钢直尺测量，钢直尺与纱线垂直，直接数出面纱根数，分别取其平均值，修约至整数。

- 筋纱

将梳棉胎铺平，直接数出每面竖向、左斜向、右斜向的筋纱道数及每道筋纱的根数（以根数最少的计），再根据宽度计算出每米中筋纱道数。

- 并纱

每面在距离梳棉胎边缘20cm的范围内直接数出并计数，单位：处。

- 网目

将梳棉胎铺平，每面选定3处(若在边缘处应距边至少20cm)，使用面积为10cm×10cm的测定板（见图1），分别直接数出开孔的个数。3处中如每处均超出340个，则可停止记数，直接记录网目＞340个/100cm2；否则需记数完毕，取3处的算术平均值，修约至整数。

- 网目测定板

    - 研磨率

将梳棉胎铺平，在距边缘20cm的范围内，每面随机取2处不同位置，用研磨率测定板（宜使用面积为20cm×20cm的测定板，见图2）和小钢尺，分别测出脱纱（未呈颗粒状）部分的面积，按式（2）、（3）计算出研磨率，再计算每面2个不同位置研磨率的平均值，修约至整数。

P=S0−S1S0×100　.............................	(2)

S1=inSi     ..................	(3)

式中：

P——研磨率，%；

S0——梳棉胎的被测定面积，单位为平方厘米（cm2）；

S1——被测定表面积中脱纱（未呈颗粒状）部分的总面积，单位为平方厘米（cm2）。

Si——被测定表面积中各个脱纱（未呈颗粒状）部分的面积，单位为平方厘米（cm2）。

- 研磨率测定板

  - 梳棉胎短纤维率和含杂率的测定

短纤维率按GB 18383-2007附录A 执行，含杂率按GB 18383-2007附录B 执行。

  - 填充物质量偏差率的测定

将产品放置在标准大气条件下调湿至少24h，将填充物全部取出，称其质量，精确至1g。

质量偏差率按式（4）计算，计算结果按GB/T 8170修约至1位小数。

M	(4)

式中：

M——填充物质量偏差率，%；

m1——填充物质量实测值，单位为克（g）；

m0——填充物质量明示值，单位为克（g）。

  - 毛巾被、枕巾、毛毯条重偏差率测定

将整条样品放置在标准大气中调湿至少24h后称量。条重偏差率按式（5）计算，计算结果按GB/T 8170修约至1位小数。

T=G1−G0G0×100 	(5)

式中：

G1——条重偏差率，%；

G1——样品条重实测值，单位为克（g）；

G0——样品条重明示值，单位为克（g）。

  - 甲醛含量测定

按GB/T 2912.1执行。

  - pH值测定

- 按GB/T 7573执行。

  - 色牢度测定

耐水色牢度按GB/T 5713执行，耐汗渍色牢度按 GB/T 3922执行，耐摩擦色牢度按GB/T 3920执行，耐皂洗色牢度按GB/T 3921-2008中方法C执行。

  - 可分解芳香胺染料测定

按GB/T 17592和GB/T 23344执行。

  - 异味测定

按GB 18401执行。

  - 纤维含量测定

按GB/T 2910、FZ/T 01057执行。

  - 断裂强力测定

按GB/T 3923.1执行。

  - 水洗后尺寸变化率测定

按GB/T 8628、GB/T 8629-2017（洗涤程序:A2型标准洗衣机 4N、干燥程序:A 悬挂晾干）、 GB/T 8630执行。

  - 压缩率和回复率的测定

按GB/T 22796-2009 附录B 执行。

  - 原料要求和卫生要求

絮用纤维制品按GB 18383-2007规定执行，棕垫按表7规定执行，荞麦皮枕芯按表8规定执行。

  - 荞麦皮枕芯填充物内在质量测定

按附录A（规范性附录）执行。

  - 蚊帐面料胀破强力和接缝胀破强力的测定

按GB/T 7742.1规定执行,试验面积为730mm2(直径30.5mm)，试验时,帐内面朝下。

  - 蚊帐网眼密度的测定

按FZ/T 62014-2015执行。

- 检验规则

  - 抽样

    - 外观质量检验抽样方案

外观质量检验抽样方案见表12。

- 外观质量检验抽样方案

| 批量范围N（件） | 样本大小n | 合格判定数Ac | 不合格判定数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 20～500 | 20 | 1 | 2 |
| 501～1000 | 32 | 3 | 4 |
| 1001～2000 | 50 | 5 | 6 |
| ＞2000 | 80 | 10 | 11 |

    - 内在质量检验样品数量应满足检验最低需求。

    - 检验样本应从出厂检验合格品中随机抽取。

    - 当样本大小n大于批量N时，实施全检，合格判定数Ac为0。

    - 抽样方案另有规定和合同协议的，按有关规定和合同协议执行。

  - 判定规则

    - 单件产品质量按第4章要求判定。

    - 外观质量批判定按表12执行。不合格数小于或等于Ac，则判检验批合格；不合格数大于或等于Rc，则判检验不合格。

    - 内在质量一项不合格则判批检验不合格。

    - 内在质量、外观质量两项均合格，综合判定产品合格；有一项不合格，综合判定产品不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

产品应标明产品名称、规格、数量、企业名称和地址、邮编电话等。单件产品使用说明应符合GB/T 5296.4的要求。具体内容及方式参照附录B（资料性附录）。

  - 包装

产品应有包装，包装大小根据具体产品而定。应选择适当的包装材料，保证产品不散落、不破损、不沾污、不受潮，便于运输。用户有特殊要求的，供需双方协商确定。

  - 运输

防污、防潮、防火、防雨。

  - 贮存

贮存时应放于通风、干燥、清洁的仓库内，严禁火灾。

- （规范性附录）
荞麦皮枕芯填充物内在质量的测定

  - 含水率的测定

    - 仪器

- 烘箱：温度为110℃±3℃、箱内热称用容器，天平：最小分度值0.01 g。

    - 试验步骤

- 从实验室样品中，称取50g试样2个，精确至0.01g。设置试验温度为110℃±3℃，将试样放入烘箱，以聚酯标准贴衬织物隔离，防止试样遗漏。开启烘箱电源，烘干至恒重。含水率取样后即验或密封后待验，待验需在24 h内完成。

    - 计算

按式(A.1)计算荞麦皮的含水率，求其平均值，按GB/T 8170修约至0. 1。

W=m1−m2m1×100 	……………………………………  (A.1)

式中：

W——含水率，％；

m1——烘前试样质量，单位为克(g)，

m2——烘干试样质量，单位为克(g)。

  - 异味的测定

按GB 18401规定执行，增加酸腐味及六六粉味。

    - 器具：1 000 mL玻璃烧杯。

    - 异味的判定采用嗅觉评判的方法.评判人员应是经过一定训练和考核的专业人员。

    - 从实验室样品中，用玻璃烧杯取养麦皮装至1 000 mL刻度线，靠近鼻腔，仔细嗅闻试样所带有的气味，如检出霉味、高沸程石油味、鱼腥味、芳香烃气味、六六粉味、酸腐味，则判定“有异味”，并记录异味类别，否则判为“无异味”。

    - 取样后应立即检测。检测应在洁净的无异常气味的环境中进行。

    - 检测应由3人独立评判，并以2人一致的结果为最终检测结果。

  - 含杂率的测定

    - 仪器和器具

标准检验筛：筛子内径为φ200 mm，目数(筛网孔径mm)为8(2.5)、 10(2.0)、12(1.6)、14(1.4)。

天平：最小分度值0.01 g。

    - 试验步骤

      - 将试样剪开，填充物全部倒出，混合均匀，称取50 g试样2个，精确至0.01 g。可用异味测试后的样品。

      - 用筛子筛出碎屑、土杂、荞麦粉粒等，然后将筛中试样倒入合适的容器，用手检出未筛下的大杂质，如针、铁丝、木棍、秸秆、虫子及虫卵、完整的荞麦仁等，并收集筛出的杂质，称取杂质总质量。

    - 计算

按式(A.2)计算含杂率，求其平均值.按GB/T 8170修约至0.1%。

P =T1T2 ×100	(A.2 )

式中：

P——含杂率，％；

T——杂质总质量，单位为克(g)；

T2——试样总质量，单位为克(g)。

  - 含壳率的测定

    - 仪器：精度为0.01g的天平。

    - 试验步骤

- 称取除去杂质后的荞麦皮10g试样2个，精确至0.01g。采用手检方式，将试样中所含的荞麦壳检出，并称取其质量。

- 荞麦主要有甜荞和苦荞，荞麦皮即荞麦的外壳，分荞麦壳和荞麦片。荞麦壳有三片组成，一般呈菱形或三角形壳状。坚而不硬，连接着并仍然保持原有壳状的两片也计为壳。破碎后的壳和皮均称为荞麦碎皮，荞麦片的颜色呈黑、褐或灰色。一般甜荞比苦荞大。

    - 计算

- 含壳率按式（A.3）计算，取其平均值，按GB/T 8170修约至0.1%。

K=G1G2×100	(A.3)

式中：

K——含壳率，%；

G1——荞麦壳质量，单位为克（g）；

G2——试样的质量，单位为克（g）。

- 附录B
（资料性附录）
产品使用说明示例

| 品名：棉被 规格： 2050mm×1500mm 填充物： 二级梳棉胎 2000g 执行标准：T/SX 0001-2020 安全技术类别：C类 纤维含量：面料 100%棉 填充物 100%棉 维护方法：填充物不可水洗， 被面里 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 | 品名：棉褥 规格： 2000mm×900mm 填充物： 二级梳棉胎 1500g 执行标准：T/ SX 0001-2020 安全技术类别：C类 纤维含量：面料 100%棉 填充物100%棉 维护方法：填充物不可水洗， 褥面里 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 | 品名：羊毛毡垫 规格： 2000mm×900 mm 填充物： 3000g 执行标准：T/SX 0001-2020 安全技术类别：C类 纤维含量：面料 100%棉 填充物100%羊毛 维护方法：填充物不可水洗，注意防潮防湿，防虫防蛀。 垫面里 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 |
| --- | --- | --- |
| 品名：棕垫 规格： 2000mm×900mm×30mm 填充物： 5000g 执行标准：T/SX 0001-2020 安全技术类别：C类 纤维含量：面料 100%棉 填充物 100%棕 维护方法：填充物不可水洗，注意防潮防湿 垫面里： 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 | 品名：硬质垫 规格： 2000mm×900mm 填充物： 2000g 执行标准：T/SX 0001-2020 安全技术类别：C类 纤维含量：面料 100%棉 填充物 100%涤纶 维护方法：填充物不可水洗， 垫面里 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 | 品名：枕芯 规格： 580mm×370mm □ 600mm×400mm □ 填充物： 2000g □ 1000g □ 执行标准：T/SX 0001-2020 安全技术类别：C类 纤维含量：面料 100%棉 填充物 100%涤纶 □ 100%荞麦皮 □ 维护方法：填充物 芯面料 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 |
| 品名：被套 规格： 2200 mm× 1550 mm 执行标准：T/SX 0001-2020 安全技术类别：B类 纤维含量： 100%棉 维护方法： 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 | 品名：床单 规格： 2200 mm× 1100 mm 执行标准：T/SX 0001-2020 安全技术类别：B类 纤维含量： 100%棉 维护方法： 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 | 品名：枕套 规格： 600 mm×400 mm 执行标准：T/SX 0001-2020 安全技术类别：C类 纤维含量： 100%棉 维护方法： 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 |

| 品名：硬质垫 规格： 2000mm×900mm 填充物： 2000g 执行标准：T/SX 0001-2020 安全技术类别：C类 纤维含量：面料 100%棉 填充物 100%涤纶 维护方法：填充物不可水洗， 垫面里 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 | 品名：蚊帐 规格： 1900mm×900mm×1500mm 执行标准：T/SX 0001-2020 安全技术类别：C类 纤维含量： 100%涤纶 维护方法： 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 | 品名：枕巾 规格： 740 mm×460mm 条重： 140g 执行标准：T/SX 0001-2020 安全技术类别：B类 纤维含量： 50%棉 50%涤 维护方法： 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 |
| --- | --- | --- |
| 品名：毛毯 规格： 2000mm×1500mm 条重： 2000g 执行标准：T/SX 0001-2020 安全技术类别：B类 纤维含量：面纱 100%涤纶 维护方法： 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 | 品名：毛巾被 规格： 2000mm×1500mm 条重： 900g 执行标准：T/SX 0001-2020 安全技术类别：B类 纤维含量： 60%棉 40%涤 维护方法 厂名： 厂址：× 省 × 市 × 街 × 号 |  |