附件2

2021年山西省高校学生公寓用品招投标参考技术要求

- 1  范围

本标准规定了集团采购公寓用品招标投标文件中对各类产品的技术要求，学生公寓床上用品的分类、技术要求、检验方法、判定规则及标志、包装、贮存、运输。

本标准适用于指导集团采购需方（各类大中专院校）及供方（生产、经销企业）以及招投标代理机构开展招投标工作。

- 2  规范性引用文件

- 3 要求

3.1采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

3.2投标产品符合采购方的要求，遵循公开、公平、公正和依法合规、诚实信用的原则。

3.3提供投标样品应符合相关标准，具有产品合格证，确保产品质量。

3.4提供具有资质的检测机构出具的产品检测报告。

3.5产品技术要求

- 3.5.1  被子技术要求

3.5.1.1棉胎要求

表1  棉胎要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 棉胎种类 |  | 梳棉胎 |
| 棉胎重量及偏差率 |  | 2250g£ 2500g£ 偏差率 ≥ -5.0% |
| 棉胎等级 |  | 一级（原棉：白棉三级、淡点污棉一级） |
| 网纱 | 面纱 | 每面各三层，分竖纱一层、左斜纱、右斜纱各一层；每10cm长度范围内竖纱、左斜纱、右斜纱各不少于13根。 |
|  | 筋纱 | 每面幅宽每米竖筋等距离分配不少于6道，左斜筋、右斜筋各不少于10道，成菱形，竖筋、左斜筋、右斜筋每道用纱不少于2根。 |
|  | 并纱 | 每面三根及以上的纱不超过6处（个）。 |
|  | 网目（个/100cm²） | ≥340（纱套包覆） |
| 研磨（%） |  | ≥80 |
| 铺棉 |  | 铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无块状 |
| 包边 |  | 包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边 |
| 外观质量 |  | 外观干净整洁，无尘无杂质，色泽均匀，手感柔软，无异味。 |
| 成型性 |  | 棉胎整体成型性好，执棉胎一端抖动，棉胎不得明显变形，不得出现跑棉现象。 |
| 洁净率 |  | 轻拍棉胎，不得出现明显灰尘及短纤漂浮。 |

3.5.1.2被子要求

表2  被子要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 面（里）料纤维含量/% | 棉100% |
| 面（里）料规格 | 平纹布： 纱支≥18.2tex（≤32英支） 经纱密度≥232根/10cm, 纬纱密度≥224根/10cm。 |
| 面（里）料断裂强力/N | ≥220 |
| 色牢度/级 | 耐水≥3，耐酸汗渍≥3，耐碱汗渍≥3，耐干摩擦≥3，耐皂洗≥3 |
| 规格尺寸及偏差率 | 205cm×150cm； 偏差率：±2.5% |
| 甲醛含量/(mg/kg) | ≦300 |
| pH值 | 4.0-9.0 |
| 可分解致癌芳香胺染料/ (mg/kg) | 禁用 |
| 异味 | 无 |
| 缝制 | 缝纫平服齐直，宽窄一致，不露毛，接针应套正，不允许有双轨线，起止及边口处必须打回针，无跳针、浮针、漏针、脱线等现象。平缝≥10 针/3cm。 |
| 绗缝 | 绗缝轨迹顺直，绗距均匀，不少于5行，表面浮线长度≦1.0cm、浮点距≦10cm。 |
| 外观疵点 | 被面（里）表面无破损、污渍等明显疵点，色差色花≥4级。 |
| 标识 | 使用说明符合GB/T 5296.4 |

- 3.5.2  褥子技术要求

3.5.2.1棉胎要求

表3 棉胎要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 棉胎种类 |  | 梳棉胎 |
| 棉胎重量及偏差率 |  | 1500g£ 1750g£ 2000g£ 偏差率 ≥ -5.0% |
| 棉胎等级 |  | ≥一级 |
| 网纱 | 面纱 | 每面各三层，分竖纱一层、左斜纱、右斜纱各一层；每10cm长度范围内竖纱、左斜纱、右斜纱各不少于13根。 |
|  | 筋纱 | 每面幅宽每米竖筋等距离分配不少于4道，左斜筋、右斜筋各不少于6道，成菱形，竖筋、左斜筋、右斜筋每道用纱不少于2根。 |
|  | 并纱 | 每面三根及以上的纱不超过4处（个）。 |
|  | 网目（个/100cm²） | ≥340（纱套包覆） |
| 研磨（%） |  | ≥80 |
| 铺棉 |  | 铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无块状 |
| 包边 |  | 包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边 |
| 外观质量 |  | 外观干净整洁，无尘无杂质，色泽均匀，手感柔软，无异味。 |
| 成型性 |  | 棉胎整体成型性好，执棉胎一端抖动，棉胎不得明显变形，不得出现跑棉现象。 |
| 洁净率 |  | 轻拍棉胎，不得出现明显灰尘及短纤漂浮。 |

3.5.2.2褥子要求

表4 褥子要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 面（里）料纤维含量/% | 棉100% |
| 面（里）料规格 | 平纹布： 纱支≥18.2tex（≤32英支） 经纱密度≥232根/10cm, 纬纱密度≥224根/10cm。（偏差±5根） |
| 面（里）料断裂强力/N | ≥220 |
| 色牢度/级 | 耐水≥3，耐酸汗渍≥3，耐碱汗渍≥3，耐干摩擦≥3，耐皂洗≥3 |
| 规格尺寸及偏差率 | 200cm×90cm； 偏差率：±2.5% |
| 甲醛含量/(mg/kg) | ≦300 |
| pH值 | 4.0-9.0 |
| 可分解致癌芳香胺染料/ (mg/kg) | 禁用 |
| 异味 | 无 |
| 缝制 | 缝纫平服齐直，宽窄一致，不露毛，接针应套正，不允许有双轨线，起止及边口处必须打回针，无跳针、浮针、漏针、脱线等现象。平缝≥10 针/3cm。 |
| 绗缝 | 绗缝轨迹顺直，绗距均匀，不少于3行，表面浮线长度≦1.0cm、浮点距≦10cm。 |
| 外观疵点 | 被面（里）表面无破损、污渍等明显疵点，色差色花≥4级。 |
| 标识 | 使用说明符合GB/T 5296.4 |

- 3.5.3  床单技术要求

表5床单技术要求

| 项目 | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 纯棉印染布 | 纯棉色织布 | 纯棉印花布 |  |
| 纤维含量/% | 100棉 |  |  |  |
| 纱支、密度 | 27.8tex(21英支)，经纱密度≥236根/10cm,纬纱密度≥228根/10cm。（偏差±5根） | 19.4tex(30英支)，经纱密度≥268根/10cm,纬纱密度≥268根/10cm。（偏差±5根） | 14.6tex(40英支)，经纱密度≥524根/10cm,纬纱密度≥284根/10cm。（偏差±5根） | 18.3tex×27.8tex(32英支×21英支)，经纱密度≥524根/10cm，纬纱密度≥236根/10cm。（偏差±5根）磨毛面料 |
| 尺寸/cm | 220×110 |  |  |  |
| 甲醛含量/(mg/kg) | ≦75 |  |  |  |
| pH值 | 4.0-8.5 |  |  |  |
| 色牢度/级 | 耐水≧3，耐酸汗渍≧3，耐碱汗渍≧3，耐干摩擦≧3，耐湿摩擦≧2-3，耐皂洗≧3 |  |  |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/ (mg/kg) | 禁用 |  |  |  |
| 异味 | 无 |  |  |  |
| 断裂强力/N | ≧220 |  |  |  |
| 起球 /级 | ≧3 |  |  |  |
| 水洗尺寸变化率 /% | ±5.0 |  |  |  |
| 水洗后尺寸/mm ≥ | 长：2050，宽：1000（色织布考核） |  |  |  |
| 规格尺寸偏差率/% | ≧-2.5 |  |  |  |
| 外观疵点 | 应采用整幅面料裁剪，无拼接，表面无破损、污渍等疵点，色差色花≧4级 |  |  |  |
| 缝制 | 缝制针迹均匀流畅、牢固，无跳针、浮针、漏针、脱线。卷边平服齐直，宽窄一致，不露毛边。卷边宽度≥8mm（织造布边除外）。边口处打回针，不允许有散角，平缝≧10针/3cm |  |  |  |
| 标识 | 使用说明符合GB/T 5296.4 |  |  |  |

- 3.5.4  被套技术要求

表6   被套技术要求

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 纯棉印染布 | 纯棉印花布 |
| 纤维含量/% | 100 |  |
| 纱支 | 27.8tex(21英支)，经纱密度≥236根/10cm,纬纱密度≥228根/10cm。（偏差±5根） | 14.6tex(40英支)，经纱密度≥524根/10cm,纬纱密度≥284根/10cm。（偏差±5根） |
| 尺寸/cm | 220×155 |  |
| 甲醛含量/(mg/kg) | ≦75 |  |
| pH值 | 4.0-8.5 |  |
| 色牢度/级 | 耐水≧3，耐酸汗渍≧3，耐碱汗渍≧3，耐干摩擦≧3，耐湿摩擦≧2-3，耐皂洗≧3 |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/ (mg/kg) | 禁用 |  |
| 异味 | 无 |  |
| 断裂强力/N | ≧220 |  |
| 起球 /级 | ≧3 |  |
| 水洗尺寸变化率 /% | ±5.0 |  |
| 规格尺寸偏差率 /% | ≧-2.5 |  |
| 外观疵点 | 应采用整幅面料裁剪，无拼接，表面无破损、污渍等疵点，色差色花≧4级 |  |
| 缝制 | 缝制针迹均匀流畅、牢固，无跳针、浮针、漏针、脱线。卷边平服齐直，宽窄一致，不露毛边。缝份宽度≧8mm（织造布边除外）。边口处打回针，不允许有散角，平缝≧10针/3cm |  |
| 被套开口长度 | ≧70cm,开口处可用拉链或其它方式，且缝制牢固 |  |
| 标识 | 使用说明符合GB/T 5296.4 |  |

- 3.5.5  枕套技术规范

表7  枕套技术要求

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 纯棉印染布 | 纯棉印花布 |
| 纤维含量/% | 100%棉 |  |
| 纱支 | 27.8tex(21英支)，经纱密度≥236根/10cm,纬纱密度≥228根/10cm。（偏差±5根） | 14.6tex(40英支)，经纱密度≥524根/10cm,纬纱密度≥284根/10cm。（偏差±5根） |
| 尺寸/cm | 60×40 |  |
| 花型 | 整体美观大方，随标书提供学生公寓床品整体效果图 |  |
| 甲醛含量/(mg/kg) | ≦75 |  |
| pH值 | 4.0-8.5 |  |
| 色牢度/级 | 耐水≧3，耐酸汗渍≧3，耐碱汗渍≧3，耐干摩擦≧3，耐湿摩擦≧2-3，耐皂洗≧3 |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/ (mg/kg) | 禁用 |  |
| 异味 | 无 |  |
| 断裂强力/N | ≧220 |  |
| 起球 /级 | ≧3 |  |
| 水洗尺寸变化率 /% | ±5.0 |  |
| 规格尺寸偏差率 /% | ≧-2.5 |  |
| 外观疵点 | 应采用整幅面料裁剪，无拼接，表面无破损、污渍等疵点，色差色花≧4级 |  |
| 缝制 | 缝制针迹均匀流畅、牢固，无跳针、浮针、漏针、脱线。卷边平服齐直，宽窄一致，不露毛边。缝份宽度≧8mm（织造布边除外）。边口处打回针，不允许有散角，平缝≧10针/3cm |  |
| 枕套开口重叠宽度 | ≧20cm，开口处可用拉链或其它方式，且缝制牢固 |  |
| 标识 | 使用说明符合GB/T 5296.4 |  |

- 3.5.6  床垫技术规范

| 项目 |  | 要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 |  | 羊毛床垫 | 棕垫 | 棕丝黄麻垫 | 热熔垫 | 硬质棉垫 |
| 垫套 |  | 涤纶布或其它 |  |  |  |  |
| 填充物 |  | 100%羊毛 | 棕丝 | 棕丝黄麻板 | 化纤 | 化纤 |
| 填充物 | 质量偏差率/% | ≥-5.0 |  |  |  |  |
|  | 原料要求 | 符合GB18383-2007要求 | 以天然棕纤维（山棕、椰棕、油棕、其他棕纤维或混合棕纤维）为主体材料。 | 以天然棕纤维、黄麻、低熔点纤维等为主体材料，经高温灭菌、梳理、粘合定型，为板状材质，具有一定的压缩性和支撑性。 | 符合GB18383-2007要求 |  |
|  | 卫生要求 | 符合GB18383-2007 4.2.3 、4.2.4要求 | 不应检出蚤、蜱、臭虫等虫类及虫卵，不应检出蟑螂卵夹，不应有虫蛀现象。 不应使用各种废旧材料，不应夹杂塑料编织材料、秸秆、刨花、纸屑、泥砂或金属等杂物。 芯料无腐朽、霉变或霉烂现象。 |  | 符合GB18383-2007 4.2.3 、4.2.4要求 |  |
| 尺寸/cm |  | 200×90 |  |  |  |  |
| 甲醛含量/(mg/kg) |  | ≤300 |  |  |  |  |
| pH值 |  | 4.0～9.0 |  |  |  |  |
| 色牢度/级 |  | 耐水≧3，耐酸汗渍≧3，耐碱汗渍≧3，耐干摩擦≧3 |  |  |  |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/ (mg/kg) |  | 禁用 |  |  |  |  |
| 异味 |  | 无 |  |  |  |  |
| 面料断裂强力/N |  | ≥220 |  |  |  |  |
| 规格尺寸偏差率/% |  | ±3.5 |  |  |  |  |
| 外观疵点 |  | 面料表面应无破损、污渍等明显疵点，色差、色花≥4 级 |  |  |  |  |
| 缝制 |  | 缝纫平服齐直，宽窄一致，不露毛，接针应套正，不允许有双轨线,起止及边口处必须打回针， 无跳针、浮针、漏针、脱线等现象。平缝≥10 针/3cm |  |  |  |  |
|  |  | 表面平整，厚薄均匀，手感柔软、无毛刺感，包覆完整。 | 表面应平整，硬鼓包高度≤10mm、凹坑深度≤10mm；应无杂物，棕梗或未分解开的棕绳直径＜6mm、长度＜60 mm；芯料表面的胶粘剂凝结后形成的结皮面积≤50mm×50mm |  | 可不绗缝或加钉，不允许掺入散纤维。 |  |
| 标识 |  | 使用说明符合GB/T 5296.4 |  |  |  |  |

表8  床垫技术要求

- 3.5.7  枕芯技术要求

表9   枕芯技术要求

| 项目 |  | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 |  | 荞麦皮枕芯 | 化纤枕芯 | 荞麦皮/化纤双面 |  |
| 纤维含量/% |  | 面料：100%纯棉 |  |  |  |
| 填充物 | 原料要求 | 荞麦皮 | 三维卷曲涤纶短纤维 | 荞麦皮、三维卷曲涤纶短纤维 |  |
|  |  | 不得检出金属物或尖锐物等有害物质，如针、铁丝、 木棍、秸杆等；不得检出昆虫、鸟类、啮齿动物等 的排泄物或其他不卫生的物质；肉眼观察不得检出 蚤、蜱、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动 物、蟑螂卵夹、其它虫卵及虫体。 | 符合 GB 18383 要求 | 符合荞麦皮枕芯、化纤枕芯要求 |  |
|  | 异味 | 不得有霉味、高沸程石油味、鱼腥味、芳香烃气味、 六六粉味、酸腐味。 | 符合 GB 18401 要求 |  |  |
|  | 质量偏差率/% | ≥-5.0 |  |  |  |
|  | 含杂率/% | ≤5.0 | - | 符合荞麦皮枕芯要求 |  |
|  | 含水率/% | ≤ 14 | - |  |  |
|  | 含壳率/% | ≥50 | - |  |  |
| 尺寸/cm |  | 58×37 |  |  |  |
| 重量/g |  | 2000 £ 2250 £ | 600 £ 750 £ |  |  |
| 甲醛含量/(mg/kg) |  | ≤300 |  |  |  |
| pH值 |  | 4.0～9.0 |  |  |  |
| 色牢度/级 |  | 耐水≧3，耐酸汗渍≧3，耐碱汗渍≧3，耐干摩擦≧3，耐湿摩擦≧2-3，耐皂洗≧3 |  |  |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/ (mg/kg) |  | 禁用 |  |  |  |
| 异味 |  | 无 |  |  |  |
| 面料断裂强力/N |  | ≥220 |  |  |  |
| 规格尺寸偏差率/% |  | ±3.5 |  |  |  |
| 外观疵点 |  | 面料应无破损、污渍等明显疵点，色差、色花≥4 级。填充物不得露出。化纤枕芯均匀充实，手感柔软、无团状物 |  |  |  |
| 缝制 |  | 缝制线路顺直，轨迹流畅，缝份均匀，边口处打回针，平缝≥10 针/3cm。 |  |  |  |
| 标识 |  | 使用说明符合GB/T 5296.4 |  |  |  |

- 3.5.8  枕巾技术要求

表10   枕巾技术要求

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 全棉 | 涤棉 |
| 纤维含量/% | 100棉 | 棉≥50，允差按GB/T29862执行 |
| 尺寸/cm | 长度≥74 宽度≥46 |  |
| 重量/g | 120 £ 140 £ 160 £ |  |
| 甲醛含量/(mg/kg) | ≤75 |  |
| pH值 | 4.0～8.5 |  |
| 色牢度/级 | 耐水≧3，耐酸汗渍≧3，耐碱汗渍≧3，耐干摩擦≧3，耐湿摩擦≧2-3，耐皂洗≧3 |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/ (mg/kg) | 禁用 |  |
| 异味 | 无 |  |
| 条重偏差率/% | ≥-4.5 |  |
| 断裂强力/N | ≧180 |  |
| 脱毛率/% | ≤2.0(割绒类)、1.5(非割绒类) |  |
| 规格尺寸偏差率/% | ≥-3.5 |  |
| 外观疵点 | 绒圈均匀丰满，无污渍、破洞等明显疵点，色差、色花≥4 级 |  |
| 缝制 | 缝纫针迹均匀流畅、牢固,无跳针、脱线、散角，卷边宽度均匀，平缝≥8 针/3cm，包缝≥9 针/3cm。 |  |
| 标识 | 使用说明符合GB5296.4 |  |

- 3.5.9  毛巾被要求

表11     毛巾被技术要求

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 全棉 | 涤棉 |
| 纤维含量/% | 100棉 | 棉≥50，允差按GB/T29862执行 |
| 尺寸/cm | 200*150 |  |
| 条重/g | 850 £ 900 £ 950 £ 1000 £ |  |
| 甲醛含量/(mg/kg) | ≤75 |  |
| pH值 | 4.0～8.5 |  |
| 色牢度/级 | 耐水≧3，耐酸汗渍≧3，耐碱汗渍≧3，耐干摩擦≧3，耐湿摩擦≧2-3，耐皂洗≧3 |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/ (mg/kg) | 禁用 |  |
| 异味 | 无 |  |
| 条重偏差率/% | ≥-4.5 |  |
| 断裂强力/N | ≧180 |  |
| 规格尺寸偏差率/% | ≥-3.5 |  |
| 外观疵点 | 绒圈均匀丰满，无污渍、破洞等明显疵点，色差、色花≥4 级 |  |
| 缝制 | 缝纫针迹均匀流畅、牢固,无跳针、脱线、散角，卷边宽度均匀，平缝≥8 针/3cm，包缝≥9 针/3cm。 |  |
| 吸水性/S | ≦30 |  |
| 标识 | 使用说明符合GB5296.4 |  |

- 3.5.10  毛毯要求

表12  毛毯技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 原料 | 腈纶、涤纶 |
| 尺寸/cm | 200*150 |
| 条重/g | 1500 £ 1750 £ 2000 £ |
| 条重偏差率/% | ≥-8.0 |
| 甲醛含量/(mg/kg) | ≤300 |
| pH值 | 4.0～9.0 |
| 色牢度/级 | 耐水≧3，耐酸汗渍≧3，耐碱汗渍≧3，耐干摩擦≧3，耐湿摩擦≧2-3，耐皂洗≧3 |
| 可分解致癌芳香胺染料/ (mg/kg) | 禁用 |
| 异味 | 无 |
| 填充物原料要求、卫生要求 | 符合GB18383-2007要求 (仅考核有填充物的毛毯) |
| 规格尺寸偏差率/% | ≥-2.5 |
| 外观疵点 | 无印花不良、局部露底、剪割不良、条痕、边角不良、斑疵等明显疵点，色差、色花≥4 级， 长、宽极差不大于 4cm。 |
| 缝制 | 缝纫针迹均匀流畅、牢固,无跳针、脱线、散角，卷边宽度均匀，平缝≥8 针/3cm，包缝≥9 针/3cm。 |
| 标识 | 使用说明符合GB5296.4 |

- 3.5.11  蚊帐技术要求

表13  蚊帐技术要求

| 项目 |  | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维成分 |  | 涤纶或丙纶 |  |  |  |
| 尺寸 |  | 200cm*90cm*170cm | 200cm*90cm*150cm | 190cm*90cm*170cm | 190cm*90cm*150cm |
| 网眼密度/(孔/5cm) | 直向 | ≥16 |  |  |  |
|  | 横向 | ≥26 |  |  |  |
| 甲醛含量/(mg/kg) |  | ≤300 |  |  |  |
| 面料胀破强力/kPa |  | ≥170 |  |  |  |
| 接缝胀破强力/kPa |  | ≥150 |  |  |  |
| pH值 |  | 4.0～9.0 |  |  |  |
| 色牢度/级 |  | 耐水≧3，耐酸汗渍≧3，耐碱汗渍≧3，耐干摩擦≧3，耐皂洗≧3 |  |  |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/ (mg/kg) |  | 禁用 |  |  |  |
| 异味 |  | 无 |  |  |  |
| 规格尺寸 |  | 长、宽偏差率-3.0%～＋3.0%，高度不允许有负偏差 |  |  |  |
| 外观疵点 |  | 同一顶、同一批色差≥3-4 级，不允许有破损、污渍。 |  |  |  |
| 缝制 |  | 缝纫线与面料色泽相近，针迹平整，针距密度（平缝、包缝）不少于 12 针/5cm（其中帐底折 边处和搭门处不少于 10 针/5cm）。接缝处不少于 4 层或采用垫布缝合。 帐顶钉带应牢固、均匀分布。 蚊帐顶角应缝制牢固，采用搭门的搭门长度≥30cm。 采用拉链开合的,应采用上下双拉头，拉链的缝制应牢固，拉链开合应轻滑顺畅。 帐顶须采用整幅布料，不得拼接，其他部位允许拼接 1 处（特殊工艺除外）。 |  |  |  |
| 标识 |  | 使用说明符合GB5296.4 |  |  |  |

- 3.5.12  脸盆技术要求

表14  脸盆技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 原料 | 聚烯烃塑料 |
| 口径/cm | 38cm £ 40cm £ |
| 技术要求 | 符合GB/T11416-2002中之4的规定 |
| 标志、包装 | 1、每件产品须有清晰的商标、质量等级、生产日期等 2、选用适当包装材料，包装必须牢靠、可靠、防止损坏 |

- 3.5.13  保温容器技术要求

表15    保温容器技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 公称容量/L | 3.2 |
| 技术要求 | 符合GB/T11416-2002中之4的规定 |
| 标志、包装 | 1、每件产品或包装上应有明显的标志标明该产品的名称、容量、制造厂及商标、质量等级等，并应附有说明书及合格证。 2、选用适当包装材料，包装必须牢靠、可靠、防止损坏 |

- 3.5.14  马扎技术要求

表16  马扎技术要求

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 材料 | 木制马扎 | 钢制马扎 |
| 规格 |  |  |
| 技术要求 | 应符合GB/T3324-1995、GB/T3325-1995中的相关规定 |  |
| 标志、包装 | 1、每件产品须有清晰的商标、质量等级、生产日期等 2、选用适当包装材料，包装必须牢靠、可靠、防止损坏 |  |

- 3.5.15  延长线插座要求

表17  电源接线板要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 原料 | 阻燃材质 |
| 技术要求 | 符合GB/T 2099.7-2015的规定 |
| 标志、包装、供货商 | 1、每件产品须有清晰的商标、产品规格、合格证及生产日期等 2、选用适当包装材料，包装必须牢靠、可靠、防止损坏 3、供货商应具有市级以上代理资质，或具有高校供货授权 |